几种Eu(Ⅲ)三元有机配合物的合成与发光研究

方璞 龚孟濂*

中山大学化学与化学工程学院

摘要：本论文合成了β-二酮及其Eu(Ⅲ)三元有机配合物，并用1H-NMR、元素分析、热重分析、红外吸收光谱、紫外－可见吸收光谱、荧光光谱等分析方法检验并比较其性质。实验结果表明，3种Eu(Ⅲ)三元配合物均为优良的光致发光材料，其跨越400 nm的激发带使之适用于涂覆在近400 nm InGaN芯片上，制备红色LED。

关键词：β-二酮 Eu(Ⅲ)有机三元配合物 荧光 发光二极管

一 前言

半导体白光发光二极管 (white light-emitting diode，WLED)是一种继白炽灯泡、普通和紧凑型荧光灯与各种类型高强度气体放电灯（HID）之后新的固体光源。

本学位论文以稀土Eu3+有机配合物作为探求新型的、高效的LED用红色发光材料的研究对象，进行有机配体及其Eu3+s三元有机配合物的分子设计、合成、光致发光性能研究，并应用于制备近紫外光半导体芯片激发的LED，探索其实际应用的可能性。

二 合成实验

(一) EuCl3溶液的制备

(二) 乙酰联苯(ACBP)的合成[1][2]

(三) 联苯甲酰三氟丙酮(BPTFA)的合成[3]

BPTFA元素分析测定值(计算值)，%：C 62.17(65.75)，H 3.909(3.767)。

BPTFA的FAB MS、1H NMR和元素分析结果表明：合成产物为目标产物。

(四) 二元配合物Eu(BPTFA)3(H2O)2的合成[4]

—————————————

创新项目：第六届化学院创新化学研究基金项目 第200604号

第一作者：方璞 中山大学 化学与化学工程学院

指导教师：龚孟濂 cesgml@mail.sysu.edu.cn

Eu(BPTFA)3(H2O)2元素分析测定值(计算值)，%：C 55.44(55.44)，H 3.098(3.477)。

(五) Eu(Ⅲ)有机三元配合物的合成

分别以邻菲啰啉（1,10-phenanthroline，phen）、联吡啶（bipyridine，bpy）和三苯基氧化膦（Triphenylphosphine oxide，TPPO）为第二配体，与Eu(BPTFA)3(H2O)2二元配合物反应，制备Eu(Ⅲ)有机三元配合物。

Eu(BPTFA)3phen： EuC60H41N2O6F9元素分析值(计算值)，%： C 59.46(59.60)，H 3.017(3.394)，N 2.250(2.322)。

Eu(BPTFA)3(TPPO)2： EuC84H63O8F9P2元素分析值(计算值)，%： C 63.41(63.64)，H 3.746(3.914)。

Eu(BPTFA)3bpy： EuC58H41N2O6F9元素分析值(计算值)，%： C 58.91(58.78)，H 3.077(3.463)，N 2.342(2.365)。

由元素分析结果可知，合成的Eu(Ⅲ)有机三元配合纯度都较高。

三 结果和讨论

(一) 热重分析

热重分析结果表明，合成的几种Eu(Ⅲ)三元配合物的热分解温度都在327 ℃以上，适合在WLED(不低于150℃)与OLED(organic electroluminescence diodes)(不低于250 ℃)中应用。

(二) 红外吸收光谱分析

参照有关文献[5]-[7]对配合物和配体的红外谱图作归属，见表3.2。

表3.2 Eu(Ⅲ)三元配合物的红外吸收数据归属(cm-1)

Table 3.2 Assignments in IR spectra of the europium(Ⅲ) complexes (cm-1)

| Complexes |  C=C |  C=O |  C-H |  phen-ring |  Eu-O |  Eu-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eu(BPTFA)3phen | \ | \ | 738,796 | 1557 | 480 | 582 |
| Eu(BPTFA)3(TPPO)2 | 1529 | 1619 | 739,794 | \ | 483 | \ |
| Eu(BPTFA)3bpy | 1530 | 1616 | 738,796 | \ | 483 | 582 |

以上结果表明phen和BPTFA均与Eu3+配位而生成了稳定的配合物。

(三) 紫外-可见吸收光谱

图3.3 配体与Eu(Ⅲ)－BPTFA配合物在CHCl3溶液（1×10-5 mol·L-1）的紫外-可见吸收图

Fig.3.3 UV-Vis spectra of the ligands and its Eu(Ⅲ) complexes in CHCl3 solution （1×10-5 mol·L-1）

Eu(Ⅲ)与配体配位，形成二元配合物和三元配合物后，相比于自由配体，对近紫外光有更强的吸收。二元和三元配合物的摩尔消光系数都有所增大，约为自由配体的1.25-2倍，这有利于配体吸收近紫外激发光的能量，传递给Eu3+中心离子发光。

(四) Eu3+配合物固体粉末的荧光光谱

在加入了二配体后，三元配合物的荧光强度比二元配合物明显增加，其荧光强度顺序为：Eu(BPTFA)3bpy>Eu(BPTFA)3phen>Eu(BPTFA)3(TPPO)2。其中，Eu(BPTFA)3bpy的最强发射峰的相对强度最高，为1.20×107。

由荧光分析可知：合成的3种Eu(Ⅲ)三元配合物均为优良的光致发光材料，在近紫外光激发下，发出强烈的Eu3+离子特征红光。特别值得指出的是：这3种Eu(Ⅲ)三元配合物在400 nm附近都有很强的激发带，适合被400 nm紫光InGaN基芯片激发而发出Eu3+离子特征红光。

(五) Eu(Ⅲ)配合物涂布InGaN LED的发光性能

以合成的3种Eu(III)配合物荧光粉与环氧树脂(Epoxy resin)按一定比例混合，涂覆在400 nm InGaN芯片上，所用的环氧树脂和InGaN芯片均由佛山国星光电有限公司提供。

Eu(BPTFA)3phen、Eu(BPTFA)3(TPPO)2和Eu(BPTFA)3bpy这3种配合物荧光粉制成的LED色纯度较高，由光谱发射计算出其CIE色度坐标值为：Eu(BPTFA)3phen (x = 0.636, y = 0.324)，Eu(BPTFA)3(TPPO)2 (x = 0.593, y = 0.286), Eu(BPTFA)3bpy (x = 0.640, y = 0.321)，与NTSC (National Television System Committee)颁布的标准红光色度值(x = 0.67, y = 0.33)或是PAL(Phase Alternating Line)的标准红光色度值(x = 0.64, y = 0.33)相比较，均非常接近。三种配合物荧光粉制成的LED色度坐标图见图3.5，各图中E点为理想化的白光，色坐标值为(0.33，0.33)，X点为LED的发光颜色，可见制得的各LED的色度坐标都落在红光区。第二配体的差异会影响配合物与涂布LED管所使用的环氧树脂的兼容性，因此，荧光粉固体粉末自身发光和LED用荧光粉发光的要求并不完全相同，这是我们设计有机荧光粉必须考虑的因素。

Eu(BPTFA)3phen                  Eu(BPTFA)3(TPPO)2                 Eu(BPTFA)3bpy

图 3.5  3种Eu(III)配合物的LED色坐标图

Fig 3.5  CIE chromaticity diagram of LEDs fabricated with three Eu(III) complexes

设计、合成了3种Eu(Ⅲ)有机三元配合物，热分析和荧光分析表明它们都是热稳定性高、光致发光性能优良的红色发光材料；选择合适的配体可以使荧光强度大大增强。

合成的三种Eu(Ⅲ)有机三元配合物均被涂覆在400nm InGaN芯片上，成功制备了明亮的红色LED，说明它们是优良的LED用红色发光材料；如与合适的蓝色发光荧光粉和绿色发光荧光粉配合，可望制成白光LED。

致    谢

感谢龚孟濂教授的悉心指导以及许贵真师兄的不吝赐教与帮助，感谢苏锵院士小组提供的仪器设备以及王静与张剑辉老师的帮助。同时感谢佛山国星光电有限公司和广东省关键领域重点突破项目(ZB2003A07)的支持。

参  考  文  献

[1] Ricard F, Schulz T, Hartmann R W, 5-Phenyl Substituted 1-Methyl-2-pyridones and 4’-Substituted Biphenyl-4-carboxylic Acids Synthesis and Evaluation as Inhibitors of Steroid-5ά-reductase Type 1 and 2, Bioorg. Med. Chem., 2002, 10： 437-448

[2] 瞿军， 陈志荣， 何玉生等， 2,4-二氟联苯的Friedel-Crafts乙酰化工艺研究， 精细化工， 2000，17(11)：637-639

[3] 钟增培，蒋腊生，有机合成化学，中山大学出版社，2002，121-124

[4] Melby L R, Rose N J, Abramson E, et al, Synthesis and Fluoroscence of some Trivalent Lanthanide Complexes, J. Am. Chem. Soc., 1964, 86： 5117-5125

[5]Arvind M, Sageed K, Studies on bis(p-dimethylaminobezylidene)benzidine complexes of trivalent lanthanides, [J]Indian. J. Chem., 1986, 25A： 589-594

[6]张若华，詹亚力，铕(III)的双亚砜混配配合物的合成、表征及其荧光光谱，[J]无机化学学报，1995， 11：140-146

[7]刘金霞，杨汝栋，1,5-二苯基-1,3,5-戊三酮(H2DBA)及邻菲啰啉(phen)，羟基离子([OH-])稀土混配配合物的合成及性质研究，[J]无机化学学报，1993，9：204-209

Preparations and characterizations of Europium(Ⅲ) ternary organic complexes

Pu Fang, Menglian Gong*

School of Chemisty and Chemical Engineering, Sun Yat-Sen University

Abstract：In this study, a beta diketone and its Europium(Ⅲ) ternary organic preparations have been synthesized. The preparations were characterized by 1H-NMR, EA, TG, IR, and UV analysis methods to their properties. Their photoluminescence properties were examined and compared. The result shows that, they all could be used as a red power sealed with near 400 nm InGaN clip for red color LED with narrow full-width at half-maximum(FWHM).

Kewords: beta diketones, europium(III) ternary organic complexes, photoluminescence, light-emitting diode(LED)